## Slide 1
n-i-n Heterojunction Structure
n+-GaAs (substrate) 350 um
n+-GaAs buffer
(2E18, 300 nm)
Al0.3Ga0.7As barrier
(undpoed, 500 nm)
n+-GaAs cap
(2E18, 30 nm)
Ohmic metal contact
# | Mesa size (mm) | Spacing between fingers (μm) | Finger width (μm) | Busbar width (μm)
1 | 10 | 1170 | 100 | 200
2 | 5 | 590 | 50 | 100
3 | 5 | 1070 | 100 | 200
4 | 5 | 1720 | 300 | 200
5 | 5 | 1720 | 200 | 200
6 | 5 | 590 | 50 | 100
7 | 5 | 840 | 50 | 100
1
2
3
4
5
6
7
Top contact
Bottom contact
1

## Slide 2
2
I-V Characteristics @ room temperature
*Current Compliance Limit: 10 mA
I-V curves on linear scale
I-V curves on semilog scale